|  |
| --- |
| G:\ПВХ ФАСАДЫ\Реклама\d81fd4_22519a12fbc74fb49d57addee01d1842_mv2.png |

**Правила эксплуатации и технические условия фасадов МДФ под эмалью**

Нормы допусков по качеству покрытия для фасадов из МДФ с отделкой эмалями :

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Вид покрытия |
| Матовое | Глянцевое | Металлик |
| Соответствие с каталогом RAL | 90-100% | 90-100% | 85-100% |
| Пылинки | Не более 3-х на 0,3 м2 |
| Шагрень | Не допускается | Допускается едва заметная |
| Неравномерность распределения спецэффекта | ------------------ | Нет |
| Кратеры, пузырьки, проколы | Не более 2-х на 0,5м2; допускаются на торцах |
| Риски | Допускаются едва заметные |

Фасады МДФ, покрытые эмалью, предназначены для установки на жилую корпусную мебель. Изделия экологически чистые, имеют высокую износостойкость, устойчивость к выцветанию, растрескиванию и истиранию. Тем не менее, для продления срока службы эмалевых фасадов необходимо соблюдать **правила их эксплуатации**:

• Максимально допустимая температура фронтального воздействия на изделие не должна превышать 120 градусов (длительное воздействие температур – не более 70°С). При несоблюдении этого правила существует вероятность выцветания и растрескивания эмали.
• Не допускается применение веществ для мытья, содержащих абразивные частицы (порошки), растворители, ацетоны, кислоты, щелочные жидкости, кроме специально предусмотренных для мытья и полировки мебели.

• Во избежание локального изменения цвета эмали установка подсветок (софитов и т.д.) производится на расстоянии не менее 150 мм от изделия.

**На окрашенной стороне изделия допускаются:**

- мелкие царапины (не более 50 мм), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд;

- вкрапления радиусом до 0,5 мм, но не более 3 шт. на одно изделие;

- незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд;

- при двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия;

- краски для каждого заказа изготавливаются по картам RAL. Соответствие цвета изделия к цвету палитры - 95% .

\*В случае дозаказа изделий возможны отклонения в оттенке цвета.

**На внутренней стороне изделия при односторонней окраске допускаются:**

- сколы ламината радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на одно изделие;

- мелкие царапины ламината, не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд.

**Допустимые отклонения от габаритов:**

- габаритные размеры (длинна, ширина) - плюс/минус 1 мм;

- допустимое коробление (прогиб деталей): до 2 мм для деталей не менее 600 мм;

- до 4 мм для деталей длинной 600-1300 мм;

- до 10 мм для деталей длинной свыше 1300 мм.

Обращаем внимание на то, что на эмалевых фасадах часто остаются следы пятен от рук, а также фасады с эмалью легко поцарапать. Поэтому при уходе за данными фасадами следует **соблюдать следующее:**

Справиться с пятнами от рук, а также с разводами от воды поможет обычная тряпочка из микрофибры, которая без следов удалит загрязнения. Чтобы пятен было меньше, старайтесь открывать только за ручки. При удалении пятен и грязи с эмалевых фасадов также можно воспользоваться теплым слабым мыльным раствором. Возможно использование любых растворов серийно выпускаемых чистящих средств для мебели с лакированным покрытием. После операции очистки поверхность должна быть промыта чистой водой и высушена.

Гарантийный эксплуатационный период фасадов составляет 1 год со дня получения их заказчиком при соблюдении правил эксплуатации.